5/ZDP/ZP/10

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAPRAWA DRÓG POWIATOWYCH USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI W MAJU 2010 R.

Sporządziła: Beata Frala

Zatwierdził:

Dyrektor ZDP

Marek Tracichleb

Wołów, 3 sierpień 2010 r.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni brukowcowej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z „Naprawą nawierzchni dróg powiatowych (brukowcowych) uszkodzonych w wyniku powodzi w maju 2010 r.”

- naprawa drogi powiatowej Nr 1293 D ul. Kolejowa w m. Lubiąż, polegająca na:

oczyszczeniu ręcznym i mechanicznym – 432 m2

rozebraniu istniejącej nawierzchni z brukowca – 260 m2

wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – 260 m2

ułożeniu nawierzchni z istniejącego materiału – 260 m2

spoinowanie nawierzchni – 432 m2

- naprawa drogi dojazdowej do przeprawy promowej w m. Brzeg Dolny, polegajaca na:

oczyszczeniu ręcznym i mechanicznym  - 915 m2

spoinowanie nawierzchni – 915 m2

Określenia podstawowe

n a w i e r z c h n i a   b r u k o w c o w a – nawierzchnia, której warstwa scieralna jest wykonana z brukowca

b r u k o w i e c – kamień narzutowy nieobrobiony lub obrobiony o kształcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o nieregularnych lub zaokraglonych krawędziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych

k a m i e ń   o p o r o w y – brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem się jej na boki pod wpływem ubijania i obciążenia ruchem

p o d s y p k a   c e m e n t o w o – p i a s k o w a – część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której osadza się brukowiec

p i a s e k – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm

Materiały

- brukowiec – materiał istniejący

- piasek na podsypkę

- cement portlandzki zwykły w celu wykonania podsypki cementowo-piaskowej

Sprzęt

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z nastepującego sprzętu:

- ubijaki stalowe o masie 25 – 35 kg

- młotki brukarskie

- dragi stalowe do wyjmowania bruku, łopaty

- płytowe zagęszczarki wibracyjne

Podsypka cementowo-piaskowa

Podłoże pod podsypkę powinno być całkowicie ustabilizowane. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grubość pod poszczególnymi kamieniami nie powinna być mniejsza niż 2 cm oraz nie większa niż 6 cm. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać ukladanie brukowca od 3 do 4 m. Podsypkę należy wyrownać.

Wykonanie robót

- Kamienie oporowe powinny być osadzone na podsypce według sznura, stosownie do przekroju poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem się w kierunku pobocza. Kamienie oporowe należy ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m.

- Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być oczyszczony i posortowany. Brukowiec wyższy powinien być osadzony od strony zewnętrznej jezdni, niższy zaś ku jej środkowi. Różnica wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie powinna przekraczać 2 cm. Każdy kamień ustawiony pionowo, czołem do góry powinien być osadzony w podsypce najwyżej do połowy wysokości i mocno wbity w powierzchnię. Podczas brukowania podsypka powinna być nieco wilgotna.

- Nawierzchnię brukowcową należy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. Nawierzchnia powinna być ułożona ściśle a każdy osadzony brukowiec musi przykrywać szczelinę powstałą między dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do nich ściśle dosunięty. Szczeliny podłużne nie mogą być dłuższe niż dwa brukowce. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiadać pod naciskiem nogi i nie powinien łatwo daważ się wyciągnąć ręką.

- Nawierzchnie brukowcową należy ubijać ubijakami stalowymi od 25 do 35 kg. Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz częściowe osadzenie brukowca. Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje się klińcem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm, przesuwając go miotłami w celu należytego zapełnienia spion.

- Następnie spoiny brukowca należy zalać zaprawą cementowo-piskową. Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się tyle, aby zaprawa miała wystarczającą płynność.    Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec należy oczyścić z piasku i zlać wodą. Zalewanie spoin można wykonać przez rozlanie zaprawy na powierzchnię nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozciągnięcie ściągaczami gumowymi lub szczotkami. W przypadku nie wypełnienia spoin w całości należy uzupełnić wypełnianie spoin zalewając je po raz drugi zaprawą. Zaprawy cementowo-piaskowej należy przygotować tyle, aby mogła być zużyta w ciągu jednej godziny.

- Następnie przystępuje się do drugiego ubicia brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, które ma na celu pelną regulację przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni. Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować zagęszczanie płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi.

- Pielęgnacja nawierzchni polega przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej wilgotności przez okres 7 do 10 dni, dokładnym oczyszczeniu z piasku i oddaniu do ruchu.

Oznakowanie robót – wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt zastępczej organizacji ruchu na czas robót i zatwierdzi go w jednostce zarządzającej ruchem na drogach powiatowych.